|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.corkstyle.ru/assets/images/1/warm_floor.jpgДопускается установка напольных покрытий CORKSTYLE на полы с «низкотемпературными» системами обогрева, как водяного так и кабельного типа, при соблюдении ряда необходимых условий. Системы подогрева пола следует устанавливать в соответствии с указаниями поставщика и общепринятыми нормами и правилами.1. Для равномерного распределения тепла, толщина чернового пола над элементами обогрева должна составлять не менее 4 см., расстояние между элементами обогрева должно быть более 30 см.2. Перед укладкой напольных покрытий следует просушить  основу пола на всю глубину. Допускается 1,5 % влажности по методу СМ для полов из цементных растворов и максимум 0,3 % для стяжек на основе ангидритов. |   |  |
| 3. Систему подогрева необходимо включать постепенно, не менее, чем за две недели перед укладкой полов: довести до 50% мощности за две недели (5  в день) и до 100% в течении последующих двух дней. Далее отключить обогрев и дождаться охлаждения основания до 18-22 .   |
|   |
| После укладки напольных покрытий, необходимо соблюдать правила эксплуатации теплых полов:* http://www.corkstyle.ru/assets/images/1/srtw_yel.png  максимальная температура теплых полов 28
* http://www.corkstyle.ru/assets/images/1/srtw_yel.png  постепенный нагрев и постепенное охлаждение в течении 5  суток
* http://www.corkstyle.ru/assets/images/1/srtw_yel.png  Подготовку основания производить в соответствии с инструкциями производителя выравнивающих смесей.
* http://www.corkstyle.ru/assets/images/1/srtw_yel.png  Укладку пробковых полов (пробковых покрытий) необходимо проводить в соответствии с инструкциями поставщика.

    |
| Внимание:При использовании замковых (плавающих) пробковых полов (на HDF основе) во время отопительного сезона необходимо соблюдать баланс влажности воздуха, не допуская резких перепадов, минимальная относительная влажность воздуха при 18-22 С  должна составлять около 50-60%.  |